Перечень экспонатов

ГНУ «Институт технологии металлов НАН Беларуси» на

Китайской международной промышленной ярмарке CIIF -2008  (4-8 ноября 2008 года, г. Шанхай, Китай)

| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центробежное литье биметаллов: сталь медный сплав | Заготовки необходимы для получения втулок, гаек, упорных колец и других деталей с антифрикционными свойствами для тяжелонагруженных механизмов. Из таких заготовок получают втулки балансира автомобильного полуприцепа, подшипники гильотинных ножниц, каландровых валов, конусных дробилок, натяжного колеса экскаватора и других машин. |
| 2 | Метод литья закалочным затвердеванием | Технологический процесс литья закалочным затвердеванием является экологически чистым, исключает применение модификаторов, обеспечивает высокую производительность и получение литых заготовок с наноструктурным эвтектическим кремнием |
| 3 | Математическое моделирование литейных процессов | Разработанное в Институте программное обеспечение позволяет решать задачи теплообмена при непрерывном горизонтальном и вертикальном литье, непрерывном литье в валковые кристаллизаторы различных типов. Расчеты осуществляются для отливок как прямоугольного, так и цилиндрического сечения |
| 4 | Электрошлаковое литье | Технология позволяет получать биметаллические заготовки, обеспечивает экономию дорогостоящих цветных металлов, снижение трудоемкости и уменьшение себестоимости готового изделия |
| 5 | Непрерывно-циклическое литье намораживанием | Гильзы цилиндров, седла клапанов для двигателей внутреннего сгорания, компрессоров, турбокомпрессоров и др. Технология позволяет в непрерывно-циклическом режиме получать отливки с заранее заданными структурой и физико-механическими свойствами за счет направленного затвердевания и термообработки, объединенных в единый технологический процесс |
| 6 | Технология получения точноразмерных цинковых анодов | Изготовление анодов осуществляется путем литья заготовок требуемых размеров в кокиль и последующей их горячей прокатки с обжатием 25-30% |
| 7 | ГНУ «Институт технологии металлов НАН Беларуси» | Институт разрабатывает, изготавливает, производит поставку, монтаж и сервисное обслуживание экологически чистых ресурсосберегающих технологий и оборудования. Проводит энергетическое обследование предприятий, математическое моделирование литейных процессов, расчет напряжений металлоконструкций, цифровую обработку изображений, аттестацию стандартных образцов металлов и сплавов с истекшим сроком действия, химический анализ металлов и сплавов, металлографические исследования |
| 8 | Цинковый анод | Применяются для нанесения защитных антикоррозионных покрытий в гальванических цехах и на линиях термогальванического латунировния металлокорда металлургических заводов |
| 9 | Заготовки, полученные методом непрерывного горизонтального литья | Для получения заготовок станко- и машиностроения, гидро- и пневмоаппаратуры |
| 10 | Отливки биметаллические | Для получения втулок, гаек, упорных, колец и других деталей с антифрикционными свойствами |
| 11 | Презентация и фильм об Институте в электронном виде |  |
| 12 | Рекламная информация о научно-технической деятельности Института |  |