Перечень экспонатов

ГО «Научно-практический центр по материаловедению Национальной академии наук Беларуси»

на Китайской международной промышленной ярмарке CIIF -2008  (4-8 ноября 2008 года, г. Шанхай, Китай)

| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пьезокерамические движители для сканирующих туннельных и силовых микро-скопов | Предназначены для использования в составе сканирующих туннельных и силовых микроскопов. Поле сканирования при напряжении 150 в – (140х140) нм, чувствительность к изгибу – не менее 0,5 нм/в, внешний диаметр – 11,2 мм, внутренний диаметр – 9,8 мм, длина – до 70 мм. Форма электродов – по требованию заказчика. |
| 2 | Высокотеплопроводящая керамика из нитрида алюминия | Теплопроводность, Вт / (м.К) - 185 Диэлектрическая проницаемость - 8-12 Уд. электр. сопротивление, Ом.см - 1013 Плотность, г / см3 - 3.25 Микротвердость, Гпа - 16.5-18 Твердость по Виккерсу, Гпа - 14 Материал может быть использован в ка-честве подложек гибридных интеграль-ных микросхем, в качестве держателя СВЧ транзисторов. Изготавливается в виде пластин диаметром 10-26 мм и толщиной 1-5 мм. Способ его получения высокопроизводителен и исключает не-обходимость использования связующих и добавок, активирующих процесс спе-кания. Это обеспечивает высокую плотность и теплопроводность керамики на основе нитрида алюминия. |
| 3 | Керамические материалы для СВЧ-фильтров | Диэлектрический материал предназ-начен для изготовления фильтров СВЧ-диапазона. Относительная диэлектри-ческая проницаемость – 86, добротность 4000, ТКЧ в интервале температур (-60 +85) 0С не больше 0,00001 (f/f T) . |
| 4 | Керамические материалы для малогабаритных антенн | Диэлектрический материал предназ-начен для изготовления малогабаритных антенн СВЧ-диапазона. Относительная диэлектри-ческая проницаемость – 8-9, добротность - 6000, ТКЧ в интервале температур (-60….+85) 0С не больше 0,00001 (f/f T). |
| 5 | Микро и наноструктурированные компоненты для компози-ционных материалов | Сетчатые металлические структуры. Метод получения–трансформация маталлоорганических предшествен-ников. Области применения Компонент композитов, капиллярная среда |
| 6 | Функциональные покрытия для медицинских целей и маши-ностроения | Металлические и керамические волокна, полученные химической трансформа-цией метало-полимерных предшествен-ников. Материал- функциональная и конструкционная оксидная керамика ,металлы- Ag,Cu,Ni,Co,Ni,Cr Размеры волокон - d-0.5-10 мкм. |
| 7 | Технология нанесения тонкослойных (микронных) упрочняющих и самосмазывающихся покрытий (на основе сплавов меди) для прецезионных дета-лей, работающих в режимах интенсивного абразивного износа. Образец (стальной) с нанесенным тонкослойным покрытием | Область применения: Упрочняющие покрытия для восстановления и применения при производстве новых плунжерных пар дизельных двигателей. (сотни тысяч деталей). Самосмазывающие покрытия деталей компрессоров бытовых холодильников. (миллионы деталей) Преимущества: Увеличение ресурса более 1,5 раз (даже после восстановления) по сравнению с существующими доступными и применяемыми методами упрочнения. Электрохимический способ нанесения позволяет упрочнять детали со сложны-ми поверхностями. Для нанесения не требуется сложное технологическое обо-рудование. Высокая точность при нане-сении покрытий заданной толщины (0,5мкм). Низкотемпературные (до 600С) режимы осаждения. Низкая стоимость. (от 0,5 до 1,5€ на комплект) |
| 8 | Новая генерирующая среда ZnSe:Cr для лазеров среднего ИК-диапазона (2-3 мкм) | Область применения - компактные перестраиваемые лазеры c диодной накачкой для медицины (нейрохирургия, пластическая хирургия, офтальмология, урология), оптической связи, спектрос-копии и экологического мониторинга атмосферы. Превосходит лучшую ком-мерческую твердотельную генерирую-щую лазерную среду среднего ИК диа-пазона MgF2:Co2+ (1.75-2.25 мкм) по эффективности, лучевой стойкости и перекрываемому диапазону генерации (2.2-2.8 мкм). |
| 9 | Криогенный гиперпроводящий трансформатор | Область применения: В бортовых системах энергоснабжения, преимущественно в космических летательных аппаратах. Основные технические характеристики: Мощность 1 МВт Частота 400 - 600 Гц Число фаз 3 Рабочая температура 4 - 28К Размеры: - диаметр 390 мм - высота 320 мм Масса 70 кг Масс-энергетическое отношение 0.07 кг/кВт |
| 10 | Современное производство искусственных ювелирных камней по оригинальным технологиям | Изумруд Be3Al2Si6O18:Cr Цвет светло-зеленый, зеленый, темно-зеленый Плеохроизм зеленый/желто-зеленый Флюоресценция нет Коэффициент преломления 1.562- 1.567 Удельная плотность, г/см3 2.68 Твердость (Моос) 8 Рубин Al2O3:Cr Цвет темно-красный (фиолетовый) Плеохроизм желто-красный/ темно-красный Флюоресценция есть Коэффициент преломления 1.761-1.770 Удельная плотность, г/см3 3.96 Твердость (Моос) 9 Александрит BeAl2O4:Cr Цвет темно- зеленый Плеохроизм зеленый/фиолетово-красный Флюоресценция есть Коэффициент преломления 1.745-1.754 Удельная плотность, г/см3 3.7 Твердость (Моос) 8,5 |
| 11 | Сверхтвердые материалы и инструменты | Порошки алмаза. Марка АС15-АС32. Зернистость – 315/250 – 20/14. Используются для производства инстру-мента и полировальных паст, применяе-мых в материалообработке. Порошки кубического нитрида бора. Зернистость – 160/125 – 5/2. Синтезированы в системе Mg-B-N (черный цвет) и в системе Li-B-N (желтый цвет). Порошки КНБ обладают высокой конкурентноспособностью по отношению к синтетическим алмазам марки АС32. Высокая термостойкость и химическая инертность позволяет при-менять их для изготовления инструмента и полировальных паст, используемых для обработки различных сплавов и труднообрабатываемых материалов, минералов и стекла. Сверла трубчатые перфорированные алмазные. Круги алмазные шли-фовальные чашечные конические. Пластины режущие сменные из сверхтвердых материалов. Применяются в режущем инструменте с механическим креплением пластин для обработки труднообрабатываемых материалов, в установе ADA для измерения прочности алмазных порошков. |
| 12 | Монокристаллы группы АIIBV и устройства на их основе | Используются в полупроводниковой электронике. На их основе изготавливаются термочувствительные элементы датчиков различных физических величин, переключающие приборы, элементы для управления длительностью импульсов генерации рубинового и неодимового лазеров, светофильтры. |
| 13 | Ультразвуковые приемоизлучатели для первичного преобразователя расхода жидкости | Предназначены для работы в составе первичного преобразователя для объемного измерения воды, пара, нефтепродуктов, пищевых продуктов. Рабочая частота: 0,5; 1.0; 2.0; 4.0 МГц. Рабочая температура измеряемой жидкости - (+2  250)0С. Коэффициент передачи напряжения от излучателя к приемнику через рабочую жидкость не менее 0,5. |
| 14 | Сверла трубчатые перфорированные алмазные | Основные размеры по ТУ2-037-68-85. Диаметр рабочей части сверла 1,5 – 26,0 мм. Удельный расход алмазов на глубину сверления при обработке технического стекла – не более 0,4 мг/см для сверла диаметром до 3 мм и 0,9 мг/см для сверла диаметром свыше 3 мм. Обрабатываемый материал – техническое стекло ГОСТ 7132-78. Частота вращения сверла – 2800 об/мин. Охлаждение – вода. |
| 15 | Круг алмазный шлифовальный чашечный конический | Основные размеры по ГОСТ 16172-90. Связка металлическая М2-01 или керамическая В2-01. Концентрация алмазов в связке 25-200%. Обрабаты-ваемый материал – техническое стекло ГОСТ 7132-78, керамическая плитка, кварц, минералы. |
| 16 | Лезвийный инструмент, армированный режущими пластинами поликристаллического кубического нитрид бора | Резцы и резцовые вставки, оснащенные режущими пластинами на основе поли-кристаллического кубического нитрида бора (ПКНБ), предназначены для черно-вой, получистовой и финишной обработ-ки черных металлов, чугунов, закален-ных сталей, никель- и титан-содержащих труднообрабатывемых сплавов, наплав-ленных упрочненных и восстановлен-ных поверхностей. Превосходят по стой-кости резцы из быстрорежущей стали в 5-15 раз, из металлокерамики в 3-5 раз. Область использования - автомобильная, авиационная, тракторная промышлен-ности, инструментальное производство на операциях гладкого и прерывистого точения деталей различного назначения. Резцами с ПКНБ можно успешно обра-батывать детали с нанесенными на поверхность газотермическими покры-тиями из порошков на различной основе, например системы Ni-Cr-B-Si. Примене-ние резцов с ПКНБ позволяет с высокой производительностью обрабатывать де-тали с покрытиями и ряде случаев отказаться от операции шлифования. Обработанные поверхности отличаются высоким классом точности и малым значением параметра шероховатости. |
| 17 | Электронные манометры ДМХ для жидких и газообразных сред от 0.6 МПа до 2.5. Мпа | Высокая надежность. Совмещение двух измерительных каналов – визуальные показания манометра, токовый выход 0.. 5мА. Область применения: тепло и водоснабжение, телемеханика. |
| 18 | Высокоэффективные нагревательные устройства | Металлокерамические плоские электронагревательные элементы, которые представляют собой новое направление в технике нагрева и позволяют создать на их основе семейство высокоэффективных нагрева-тельных устройств. Электронагревательные элементы изго-тавливаются по технологии порошковой металлургии методом компактирования в едином цикле многослойной структуры, состоящий из метал-лического защитного, проводящего и теплоизолирующего стеклокерами-ческого слоев с последующим процес-сом твердофазного синтеза. Исполь-зование в 2-3 раза снизит расход электроэнергии в сравнении с тради-ционными нагревательными элемен-тами, коэффициент полезного действия – 0,95 (0,5-0,7 – для обычных). |
| 19 | Датчики уровня топлива УТ-90 в резервуарах | Высокая точность измерения (до 5000 дискретов), бесконтактный сьем информации по магнитному полю, возможность использования в агрессивных средах и измерения уровня жидкости в резервуарах под давлением. |