| № пп | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Форма представления | Организация – разработчик (контактный телефон заявителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование для дробления. Дробилки серии ДЦ | Дробилки предназначены для дробления рудных и нерудных материалов. Крупность питания до 70мм. Производительность от 20 до 300т/ч, в зависимости от модификации. Дробилки характеризуются низкой материалоёмкостью, низким уровнем вибрации, низкими капитальными и эксплуатационными затратами, простотой обслуживания. | Информационные планшеты 700х1000мм – 14 шт. | ГНПО «Центр» 259 06 90 Начальник бюро маркетинга Шуба С.В. 259 04 41 |
| 2 | Оборудование для измельчения Комплексы измельчительные серии КИ | Комплексы предназначены для измельчения рудных и нерудных материалов. Крупность питания до 40мм. Крупность готового продукта (регулируется) от 0,02 до 0,5мм. Производительность от 0,5 до 8т/ч. Комплексы характеризуются низкой материалоёмкостью, низким уровнем вибрации, низкими капитальными и эксплуатационными затратами, простотой обслуживания, позволяют получать продукты заданного гранулометрического состава. |  |  |
| 3 | Оборудование для классификации. Классификаторы серии КЦ | Классификаторы серии КЦ предназначены для разделения порошкообразных продуктов. Позволяют разделять тонкодисперсные материалы по граничной крупности от 0,1мм до 0,01мм. Производительность от 1 до 20т/ч. |  |  |
| 4 | Оборудование для классификации. Классификаторы серии КГ | Классификаторы серии КГ предназначены для разделения сыпучих материалов в диапазоне крупности от 0,1мм до 10мм. Производительность по загрузке от 2,5 до 35т/ч. Позволяют получать несколько фракций одновременно. |  |  |
| 5 | Центрифуги технологические серии ФГИ, ФВИ, ЦОГШ | Центрифуги технологические серии ФГИ, ФВИ предназначены для обезвоживания крупнодисперсных материалов, позволяют обрабатывать суспензии с соотношением фаз Т:Ж=1:1-1:5, с размерами частиц твердой фазы от10мкм и обеспечивают производительность по осадку до 50т/ч. Центрифуги технологические серии ЦОГШ предназначены для разделения суспензий с твёрдой фазой малой и средней концентрации при крупности частиц свыше 5мкм и обеспечивают производительность по суспензии от 3 до 15м3/ч. |  |  |
| 6 | Технологии для получения кубовидного щебня | Позволяют получать щебень преимущественно кубовидной формы, повысить прочность щебня на 10-15%, снизить расход щебня на 15-20% и связующих (битум, цемент) до 30%, в несколько раз увеличить срок службы дорожного покрытия, снизить время и трудозатраты по укладке асфальтового покрытия. |  |  |
| 7 | Автоматизированные комплексы плазменной и гидроабразивной резки | Комплексы предназначены для автоматизированного фигурного и линейного раскроя, а также резки под углом криволинейных поверхностей металлических и неметаллических твердых листовых материалов. Максимальные размеры обрабатываемого листа 3х12м. максимальная скорость резки 8000мм/мин. Точность вырезаемых деталей – согласно EN ISO 9013. максимальная толщина разрезаемого металла до 250мм. |  | ГНПО «Центр» 259 06 90 Начальник бюро маркетинга Шуба С.В. 259 04 41 |
| 8 | Центробежные испытательные стенды | Стенды предназначены для испытаний на прочность и надежность изделий ракетно-космической и авиационной техники. |  |  |
| 9 | Комплект раздаточных рекламно-информационных материалов | - | Проспектница (подставка под раздаточные информационные материалы) – 1 шт. |  |
| 10 | Образцы продуктов дробления полученные на оборудовании НПО «Центр» | - | Пластиковые сосуды с образцами продукции дробления – 16 шт. |  |
| 11 | Образцы плазменной и гидроабразивной резки металла | - | Образцы резки 10шт. |  |