| № пп | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Форма представления (натурный образец, макет, планшет, и т.д.) | Организация – разработчик (контактный телефон заявителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неперетачиваемые режущие пластины из композиционного материала на основе кубического нитрида бора | Твердость по Кнупу – 40 ГПа; Трещиностойкость – 10,5 МПа×м1/2; Модуль Юнга – 740 ГПа; Период стойкости по стали (HRC 52-54) – 80 мин. | Натуральные образцы, плакат | ГО НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Игнатенко О. В. сл. тел. 2841514, моб. 80293895874 |
| 2 | Монокристаллы и ограненные ювелирные вставки из искусственно выращенного изумруда | Химическая формула: Be3Al2Si6O18:Cr Цвет: светло-зеленый, зеленый, темно-зеленый Плеохроизм: зеленый / желто-зеленый Люминесценция: нет Показатель преломления: 1,558-1,562 Плотность, г/см3 2,65 Твердость (Моос) 8 | Натуральные образцы, плакат | ГО НПЦ НАН Беларуси по материаловедению, В.С.Меркулов, сл.тел. 2841547, моб. 80295625685 |
| 3 | Новый композиционный магнитный материал и изделия на его основе | Новый магнитный материал может заменить ламинированную электромагнитную сталь для высокочастотных применений, в таких изделиях как трансформаторы дроссели, современные вентильные высокооборотные электродвигатели и генераторы. Основное преимущество нового материала перед электромагнитной сталью состоит в отсутствии потерь на вихревые токи на высоких частотах за счет электрической изоляции отдельных частиц железа в композитном материале. | Натуральные образцы, информлистки | ГО НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Говор Геннадий Антонович, Вечер Александр Константинович сл.тел. 284-11-78 |
| 4 | Электронная керамика и изделия на ее основе (малогабаритная керамическая антенна, микроволновые диэлектрические резонаторы) | Керамика для СВЧ-устройств обладает низкими диэлектрическими потерями, высокой плотностью и высокой термостабильностью. Диэлектрическая проницаемость в диапазоне от 6 до 100. Могут быть созданы новые материалы по конкретным, индивидуальным требованиям заказчика. | Натуральные образцы, плакат | ГО НПЦ НАН Беларуси по материаловедению лаб. электронной керамики 284-09-41 |
| 5 | Многослойные пленочные электромагнитные экранов | На основе метода электролитического осаждения разработан технологический процесс формирования многослойных пленочных экранов (МПЭ) на алюминиевых корпусах блоков космической аппаратуры и комплект технологической документации (ТД) на технологический процесс формирования МПЭ (литера О). Технологический процесс, позволяет на стандартных корпусах и блоках радиоэлектронной аппаратуры в едином технологическом цикле формировать многослойные электромагнитные экраны, обладающие высокой эффективностью экранирования и прочностью сцепления с алюминиевым корпусом, низкими массогабаритными параметрами, обеспечивающие электромагнитную совместимость и экранирование различных блоков космической аппаратуры. | Натуральный образец, информлистки | ГО НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Грабчиков Сергей Степанович сл. тел. 284-11-28 |
| 6 | Жидкие удобрения FERTI (FERTI Micro, FERTI Macro, FERTI Ferrum, FERTI Carbo+) | FERTI Micro – ежедневное комплексное микроудобрение с витаминами для аквариумных растений; FERTI Macro - ежедневное комплексное макроудобрение с аминокислотами для аквариумных растений; FERTI Ferrum – профилактическое средство от хлороза листьев. Устраняет признаки дефицита железа и придает аквариумным растениям красивый вид и насыщенный цвет; FERTI Carbo + - инновационный продукт. Средство, объединяющее свойства высокоэффективного альгицида для борьбы против водорослей и источник органического углерода для ускорения роста аквариумных растений. Безопасно для рыб и беспозвоночных в дозировках, рекомендованных производителем. | Натуральные образцы, информлистки | ГО НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Кирик Сергей Александрович сл. тел. 284-11-68 |