| Наименование экспоната | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- |
| Фрикционные диски | Применяются в автотракторном и дорожном машиностроении, станкостроении, для коробок передач, сцеплений, тормозов, электромагнитных муфт. Имеет достаточно высокий и стабильный коэффициент трения, низкий износ, не содержит дорогостоящих дефицитных компонентов |
| Антифрикционные детали (втулки рулевого управления автомобиля МАЗ-2) | Применяются взамен оловянистых бронз в узлах трения. |
| Конструкционные детали на основе порошков железа с легирующими добавками: детали типа шестерен, детали масляных насосов амортизаторов и др. | Детали, работающие в условиях повышенного износа и высоких контактных нагрузок. |
| Беспестовые порошковые облицовки кумулятивных зарядов, корпус кумулятивного заряда | Применяется в кумулятативных зарядах перфораторов при вскрытии нефтегазовых пластов и проведении прострелочных работ |
| Постоянные магниты | Применяются в высокомоментных электродвигателях, магнитных сепараторах, акуститеческих системах, устройствах автоматики. |
| Подошвы Э/утюгов | Нанесение покрытия методом АМДО. Износостойкость в 5-10 раз выше, чем у ст.45. |
| Коллектора двигателей постоянного тока | Снижает металлоемкость коллектора 1,2-1,5 раза за счет изменения формы ламели и уменьшения ее массы (сокращение нормы расхода меди в 2-3 раза) |
| Фильтр-влагомаслоотделитель | Очистка сжатых газов от капель и паров воды, масляных аэрозолей, продуктов износа и коррозии трубопроводов, атмосферной пыли. |
| Аэратор 3 типоразмера на воздуховоде | Предназначен для озонирования и очистки питьевой воды в водоочистных сооружениях, диспергирования азоновоздушной смеси, технического кислорода. |
| Тепловые трубы и теплоотводы | Применяются для создания на их основе совершенных конструктивных элементов для системвоздушного охлаждения различных объектов. |
| Высокопористый ячеистый материал на основе никеля и алюмооксидной керамики | Применяются в качестве: фильтров для очистки расплавленных металлов и полимеров, горячих промышленных газов и агрессивных жидкостей катализаторов химических реакций с высокой удельной нагрузкой, в том числе для конверсии токсичных веществ в отработавших газах пламегасителей тепловых экранов глушителей шума гомогенизаторов газовых потоков электродов для электрохимических процессов электромагнитных экранов |
| Образцы плазменно-вакуумного нанесения покрытия | Упрочняющие покрытия на режущий инструмент, технологическую оснастку, детали машин и механизмов, а также нанесение защитно-декоративных покрытий на изделия из металла, стекла и керамики. Повышения износостойкости, адгезионных характеристик, улучшение эстетических характеристик. |
| Лопатки газотурбинного двигателя с жаростойким керамическим покрытием | Износостойкость изделия с покрытием повышается в среднем в 2-3 раза и более, а стойкость к термоциклированию в 1,21; 1,3 раза. |
| Круги алмазные отрезные со сплошной кромкой Ø300 и Ø200 | Применяются для резки таких неметаллических материалов как бетон, керамика, огнеупоры Ферриты, горные породы (мрамор, гранит и т.д.) |
| Сегменты алмазные для камнеобрабатывающего инструмента. | Предназначены для армирования методом напайки сегментных кругов, штрипсовых пил, а также торцевых алмазных фрез, используемых для обработки горных пород (мрамора, гранита, туфа и т.п.), бетона, асфальта, огнеупоров |
| Круги алмазные отрезные сегментные Ø300 | Применяются для резки таких неметаллических материалов как бетон, керамика, огнеупоры Ферриты, горные породы (мрамор, гранит и т.д.) |
| Алмазный инструмент: Коронки алмазные кольцевые, сверла алмазные кольцевые для обработки бетона, бруски алмазные, фрезы алмазные торцевые | Применяются в строительной индустрии. Предназначены для сверления отверстий диаметром 20-200 мм в конструкциях из природного и искусственного камня: бетона, железобетона, гранита, мрамора и т.п. Обладает высокой стойкостью и низкой стоимостью. |
| Пористые изделия из порошков бронзы, титана и коррозионно-стойкой стали | Применяются для фильтрации расплавов и полимеров, масел, топлива, воды, гидравлических жидкостей, воздуха, других жидкостей и газов, а также распределения газовых и жидкостных потоков. |