| Наименование экспоната | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- |
| Индикатор магнитного шума ИМШ-1 с автономным питанием | Предназначен для оценки напряженно-деформированного состояния, выявления зон предельных напряжений элементов конструкций из металла. |
| Широкодиапазонный магнитный толщиномер МТЦ-3 | Обеспечивают измерение толщин немагнитных покрытий (хром, медь, цинк, лак и т.д.) на стали, никелевых покрытий на ферромагнитных и немагнитных основаниях. |
| Измеритель механических характеристик стальных изделий ИМПУЛЬС-2М | Неразрушающий контроль твердости, предела текучести стальных изделий с толщиной стенки 5,5-6 мм и выше. Контроль труб, профилей. |
| Толщиномер покрытий микроволновый ТМ-300 | Предназначен для измерения толщины лакокрасочных, оксидных, теплозащитных и др. диэлектрических покрытий металлов |
| Вихретоковый дефектоскоп FD-1 | Предназначен для выявления поверхностных и подповерхностных трещин, волосовин и др. дефектов изделий из стали и сплавов |
| Коэрцитиметр КИПФ-1 | Предназначен для НК структуры качества термообработки и механичес- ких свойств изделий из углеродистых и легированных сталей |
| Индикатор структуры отливок из высокопрочного чугуна (ультразвуковой) | Предназначен для разбраковки чугун-ных отливок, контроля их неоднородности в зависимости от формы графитовых включений |