| Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- |
| Непрерывное горизонтальное литье | Технология и оборудование могут быть использованы для получения заготовок станко- и машиностроения, гидро- и пневмоаппаратуры. Исходным сырьем служат стальной и чугунный лом, литейный и передельный чугуны, цветные сплавы. Заготовки имеют заданную структуру и физико-механические свойства. Процесс непрерывного горизонтального литья обеспечивает по сравнению с литьем в разовые формы меньшие капитальные затраты, снижение себестоимости отливок на 30…50%, уменьшение в 2…4 раза припусков на механическую обработку, повышение в 2…4 раза производительности труда, выход годного до 92% |
| Художественное литье | Изготовление моделей оригинальных сувениров, призов, барельефов, статуэток, мемориальных досок и других скульптурных работ из бронзы и алюминия |
| Центробежное литье биметаллов: сталь медный сплав | Заготовки необходимы для получения втулок, гаек, упорных колец и других деталей с антифрикционными свойствами для тяжелонагруженных механизмов. Из таких заготовок получают втулки балансира автомобильного полуприцепа, подшипники гильотинных ножниц, каландровых валов, конусных дробилок, натяжного колеса экскаватора и других машин. |
| Метод литья закалочным затвердеванием | Технологический процесс литья закалочным затвердеванием является экологически чистым, исключает применение модификаторов, обеспечивает высокую производительность и получение литых заготовок с наноструктурным эвтектическим кремнием |
| Математическое моделирование литейных процессов | Разработанное в Институте программное обеспечение позволяет решать задачи теплообмена при непрерывном горизонтальном и вертикальном литье, непрерывном литье в валковые кристаллизаторы различных типов. Расчеты осуществляются для отливок как прямоугольного, так и цилиндрического сечения |
| Электрошлаковое литье | Технология позволяет получать биметаллические заготовки, обеспечивает экономию дорогостоящих цветных металлов, снижение трудоемкости и уменьшение себестоимости готового изделия |
| Непрерывно-циклическое литье намораживанием | Гильзы цилиндров, седла клапанов для двигателей внутреннего сгорания, компрессоров, турбокомпрессоров и др. Технология позволяет в непрерывно-циклическом режиме получать отливки с заранее заданными структурой и физико-механическими свойствами за счет направленного затвердевания и термообработки, объединенных в единый технологический процесс |
| Технология получения точноразмерных цинковых анодов | Изготовление анодов осуществляется путем литья заготовок требуемых размеров в кокиль и последующей их горячей прокатки с обжатием 25-30% |
| Цинковый анод | Применяются для нанесения защитных антикоррозионных покрытий в гальванических цехах и на линиях термогальванического латунировния металлокорда металлургических заводов |
| Заготовки, полученные методом непрерывного горизонтального литья | Для получения заготовок станко- и машиностроения, гидро- и пневмоаппаратуры |
| Отливки биметаллические | Для получения втулок, гаек, упорных, колец и других деталей с антифрикционными свойствами |