| Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- |
| Микро и наноструктурированные компоненты для композиционных материалов | СЕТЧАТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ..Метод получения–трансформация металлоорганических предшественников. Области применения Компонент композитов, капиллярная среда |
| Функциональные покрытия для медицинских целей и машиностроения | Металлические и керамические волокна, полученные химической трансформацией металополимерных предшественников. Материал- функциональная и конструкционная оксидная керамика , металлы- Ag,Cu,Ni,Co,Ni,Cr Размеры волокон - d-0.5-10 мкм. |
| Керамические материалы для СВЧ-фильтров | Диэлектрический материал предназ-начен для изготовления фильтров СВЧ-диапазона. Относительная диэлектрическая проницаемость – 86, добротность - 4000, ТКЧ в интервале температур (-60….+85) 0С не больше 0,00001 (f/f T). |
| Керамические материалы для малогабаритных антенн | Диэлектрический материал предназ-начен для изготовления малогабаритных антенн СВЧ-диапазона. Относительная диэлектрическая проницаемость – 8-9, добротность - 6000, ТКЧ в интервале температур (-60….+85) 0С не больше 0,00001 (f/f T). |
| Пьезокерамические движители для сканирующих туннельных и силовых микроскопов | Предназначены для использования в составе сканирующих туннельных и силовых микроскопов. Поле сканирования при напряжении 150 в – (140х140) нм, чувствительность к изгибу – не менее 0,5 нм/в, внешний диаметр – 11,2 мм, внутренний диаметр – 9,8 мм, длина – до 70 мм. Форма электродов – по требованию заказчика. |
| Технология нанесения тонкослойных (микронных) упрочняющих и самосмазывающихся покрытий (на основе сплавов меди) для прецезионных деталей, работающих в режимах интенсивного абразивного износа. Образец (стальной) с нанесенным тонкослойным покрытием | Область применения: Упрочняющие покрытия для восстановления и применения при производстве новых плунжерных пар дизельных двигателей. Самосмазывающие покрытия деталей компрессоров бытовых холодильников. Преимущества: Увеличение ресурса более 1,5 раз (даже после восстановления) по сравнению с существующими доступными и применяемыми методами упрочнения. Электрохимический способ нанесения позволяет упрочнять детали со сложными поверхностями. Для нанесения не требуется сложное технологическое оборудование. Высокая точность при нанесении покрытий заданной толщины (0,5мкм). Низкотемпературные (до 600С) режимы осаждения. Низкая стоимость. (от 0,5 до 1,5€ на комплект) |
| Новая генерирующая среда ZnSe:Cr для лазеров среднего ИК-диапазона (2-3 мкм) | Область применения - компактные перестраиваемые лазеры c диодной накачкой для медицины (нейрохирургия, пластическая хирургия, офтальмология, урология), оптической связи, спектроскопии и экологического мониторинга атмосферы. Превосходит лучшую коммерческую твердотельную генерирующую лазерную среду среднего ИК диапазона MgF2:Co2+ (1.75-2.25 мкм) по эффективности, лучевой стойкости и перекрываемому диапазону генерации (2.2-2.8 мкм). |
| Современное производство искусственных ювелирных камней по оригинальным технологиям | Изумруд Be3Al2Si6O18:Cr Цвет светло-зеленый, зеленый, темно-зеленый Плеохроизм зеленый/желто-зеленый Флюоресценция нет Коэффициент преломления 1.562- 1.567 Удельная плотность, г/см3 2.68 Твердость (Моос) 8 Рубин Al2O3:Cr Цвет темно-красный (фиолетовый) Плеохроизм желто-красный/ темно-красный Флюоресценция есть Коэффициент преломления 1.761-1.770 Удельная плотность, г/см3 3.96 Твердость (Моос) 9 Александрит BeAl2O4:Cr Цвет темно- зеленый Плеохроизм зеленый/фиолетово-красный Флюоресценция есть Коэффициент преломления 1.745-1.754 Удельная плотность, г/см3 3.7 Твердость (Моос) 8,5 |
| Сверхтвердые материалы и инструменты | Порошки алмаза. Марка АС15-АС32. Зернистость – 315/250 – 20/14. Используются для производства инструмента и полировальных паст, применяемых в материалообработке. Порошки кубического нитрида бора. Зернистость – 160/125 – 5/2. Синтезированы в системе Mg-B-N (черный цвет) и в системе Li-B-N (желтый цвет). Порошки КНБ обладают высокой конкурентноспособностью по отношению к синтетическим алмазам марки АС32. Высокая термостойкость и химическая инертность позволяет применять их для изготовления инструмента и полировальных паст, используемых для обработки различных сплавов и труднообрабатываемых материалов, минералов и стекла. Сверла трубчатые перфорированные алмазные. Круги алмазные шли-фовальные чашечные конические. Пластины режущие сменные из сверхтвердых материалов. Применяются в режущем инструменте с механическим креплением пластин для обработки труднообрабатываемых материалов, в установе ADA для измерения прочности алмазных порошков. |
| Монокристаллы группы АIIBV и уст-ройства на их основе | Используются в полупроводниковой электронике. На их основе изготавливаются термочувствительные элементы датчиков различных физических величин, переключающие приборы, элементы для управления длительностью импульсов генерации рубинового и неодимового лазеров, светофильтры. |
| Ультразвуковые приемоизлучатели для первичного преобразователя расхода жидкости | Предназначены для работы в составе первичного преобразователя для объемного измерения воды, пара, нефтепродуктов, пищевых продуктов. Рабочая частота: 0,5; 1.0; 2.0; 4.0 МГц. Рабочая температура измеряемой жидкости - (+2  250)0С. Коэффициент передачи напряжения от излучателя к приемнику через рабочую жидкость не менее 0,5. |
| Сверла трубчатые перфорированные алмазные | Основные размеры по ТУ2-037-68-85. Диаметр рабочей части сверла 1,5 – 26,0 мм. Удельный расход алмазов на глубину сверления при обработке технического стекла – не более 0,4 мг/см для сверла диаметром до 3 мм и 0,9 мг/см для сверла диаметром свыше 3 мм. Обрабатываемый материал – техническое стекло ГОСТ 7132-78. Частота вращения сверла – 2800 об/мин. Охлаждение – вода. |
| Круг алмазный шлифовальный чашечный конический | Основные размеры по ГОСТ 16172-90. Связка металлическая М2-01 или керамическая В2-01. Концентрация алмазов в связке 25-200%. Обрабаты-ваемый материал – техническое стекло ГОСТ 7132-78, керамическая плитка, кварц, минералы. |
| Лезвийный инструмент, армированный режущими пластинами поликристаллического кубического нитрид бора | Резцы и резцовые вставки, оснащенные режущими пластинами на основе поликристаллического кубического нитрида бора (ПКНБ), предназначены для черновой, получистовой и финишной обработ-ки черных металлов, чугунов, закаленных сталей, никель- и титан-содержащих труднообрабатывемых сплавов, наплавленных упрочненных и восстановленных поверхностей. Превосходят по стой-кости резцы из быстрорежущей стали в 5-15 раз, из металлокерамики в 3-5 раз. Область использования - автомобильная, авиационная, тракторная промышленности, инструментальное производство на операциях гладкого и прерывистого точения деталей различного назначения. Резцами с ПКНБ можно успешно обра-батывать детали с нанесенными на поверхность газотермическими покры-тиями из порошков на различной основе, например системы Ni-Cr-B-Si. Применение резцов с ПКНБ позволяет с высокой производительностью обрабатывать детали с покрытиями и ряде случаев отказаться от операции шлифования. Обработанные поверхности отличаются высоким классом точности и малым значением параметра шероховатости. |
| Электронные манометры ДМХ для жидких и газообразных сред от 0.6 МПа до 2.5. Мпа | Высокая надежность. Совмещение двух измерительных каналов – визуальные показания манометра, токовый выход 0.. 5мА. Область применения: тепло и водоснабжение, телемеханика. |