| Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- |
| Оборудование для дробления. Дробилки серии ДЦ | Дробилки предназначены для дробления рудных и нерудных материалов. Крупность питания до 70мм. Производительность от 20 до 300т/ч, в зависимости от модификации. Дробилки характеризуются низкой материалоёмкостью, низким уровнем вибрации, низкими капитальными и эксплуатационными затратами, простотой обслуживания. |
| Оборудование для измельчения. Комплексы измельчительные серии КИ. | Комплексы предназначены для измельчения рудных и нерудных материалов. Крупность питания до 40мм. Крупность готового продукта (регулируется) от 0,02 до 0,5мм. Производительность от 0,5 до 8т/ч. Комплексы характеризуются низкой материалоёмкостью, низким уровнем вибрации, низкими капитальными и эксплуатационными затратами, простотой обслуживания, позволяют получать продукты заданного гранулометрического состава. |
| Оборудование для классификации. Классификаторы серии КЦ | Классификаторы серии КЦ предназначены для разделения порошкообразных продуктов. Позволяют разделять тонкодисперсные материалы по граничной крупности от 0,1мм до 0,01мм. Производительность от 1 до 20т/ч |
| Оборудование для классификации. Классификаторы серии КГ | Классификаторы серии КГ предназначены для разделения сыпучих материалов в диапазоне крупности от 0,1мм до 10мм. Производительность по загрузке от 2,5 до 35т/ч. Позволяют получать несколько фракций одновременно. |
| Центрифуги технологические серии ФГИ, ФВИ, ЦОГШ | Центрифуги технологические серии ФГИ, ФВИ предназначены для обезвоживания крупнодисперсных материалов, позволяют обрабатывать суспензии с соотношением фаз Т:Ж=1:1-1:5, с размерами частиц твердой фазы от10мкм и обеспечивают производительность по осадку до 50т/ч. Центрифуги технологические серии ЦОГШ предназначены для разделения суспензий с твёрдой фазой малой и средней концентрации при крупности частиц свыше 5мкм и обеспечивают производительность по суспензии от 3 до 15м3/ч. |
| Центрифуги рефрижераторные серии ЦР-01 и ЦР-02 | Центрифуги рефрижераторные серии ЦР-01 и ЦР-02 предназначены для фракционирования крови и её компонентов в лабораторных условиях. Максимальная скорость до 6000об/мин. |
| Центрифуги высокоскоростные серии ЦВ-01 и ЦВ-01/1 | Центрифуги высокоскоростные серии ЦВ-01 и ЦВ-01/1 предназначены для решения различных задач в молекулярной и клеточной биологии. Максимальная скорость до 15000об/мин. |
| Центрифуга лабораторная серии ЦР-02Л | Центрифуга лабораторная серии ЦР-02Л предназначена для проведения биохимических лабораторных и клинических исследований. Максимальная скорость до 3600об/мин. |
| Технологии для получения кубовидного щебня | Позволяют получать щебень преимущественно кубовидной формы, повысить прочность щебня на 10-15%, снизить расход щебня на 15-20% и связующих (битум, цемент) до 30%, в несколько раз увеличить срок службы дорожного покрытия, снизить время и трудозатраты по укладке асфальтового покрытия. |
| Автоматизированные комплексы плазменной и гидроабразивной резки | Комплексы предназначены для автоматизированного фигурного и линейного раскроя металлических и неметаллических твердых листовых материалов. Максимальные размеры обрабатываемого листа 3х12м. максимальная скорость резки 8000мм/мин. Точность вырезаемых деталей – согласно EN ISO 9013. максимальная толщина разрезаемого металла до 250мм. |
| Универсальная литейная машина УЛМ-200 | УЛМ-200 предназначена для обработки расплавов, проведения процессов кристаллизации и термообработки металлических отливок в нестационарных силовых полях центрифуг с заданными структурными параметрами. |
| Комплект раздаточных рекламно-информационных материалов |  |
| Образцы продуктов дробления полученные на оборудовании НПО «Центр» |  |
| Образцы плазменной и гидроабразивной резки металла |  |